| ICS | 97.140 |
| --- | --- |
| CCS | Y 81 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 14531—XXXX

代替 GB/T 14531-2017

办公家具  阅览桌、椅、凳

Office furniture—Tables,chairs and stools for reading

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2026-04-14）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  要求	2

5  试验方法	8

6  检验规则	12

7  标志、使用说明、包装、运输、贮存	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 14531—2017《办公家具  阅览桌、椅、凳》，与GB/T 14531—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了外观要求（见4.2，2017年版的4.2）；

更改了软、硬质覆面表面耐划痕的要求和试验方法（见表4序号1、5.5.1.1.2，2017年版的表4序号1、5.5.1.1）；

更改了软、硬质覆面表面耐干热的试验方法（见5.5.1.1.4，2017年版的5.5.1.3）；

增加了软、硬质覆面表面耐湿热的要求和试验方法（见表4序号4、5.5.1.1.5）

增加了软、硬质覆面抗冲击的要求和试验方法（见表4序号6、5.5.1.1.7）

删除了漆膜耐冷热温差的要求及试验方法（见2017年版的表4序号7、5.5.1.7）

增加了家具表面耐黄变要求和试验方法（见表4序号14、5.5.1.2.8）；

更改了耐盐浴的要求和试验方法（见表5序号4、5.5.3.5，2017年版的表5序号4、序号5、5.5.3.5）；

增加了耐湿摩擦的要求和试验方法（见表6序号5、5.5.4.4）

增加了纺织面料pH值的要求和试验方法（见表6序号6、5.5.4.5）；

增加了皮革pH值的要求和试验方法（见表6序号7、8、5.5.4.6）；

增加了电气安全中蓝光危害和电磁兼容的要求和试验方法（见4.7.1.3、4.7.1.4、5.7.1.3、5.7.1.4）；

删除了产品面料中可分解芳香胺的要求和试验方法（见2017年版的4.7.3、5.7.3）

增加了结构安全的要求和试验方法（见4.7.2、5.7.2）；

增加了阻燃性能的要求和试验方法（见4.7.4、5.7.4）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国家具标准化技术委员会（SAC/TC 480）归口。

本文件起草单位：常州检验检测标准认证研究院、成都市产品质量监督检验研究院、江西卓尔金属设备集团有限公司、上海市质量监督检验技术研究院有限公司、江西阳光安全设备集团有限公司、深圳必维华法商品检定有限公司、永亨科技集团有限公司、科尔卡诺集团有限公司、千年舟新材科技集团股份有限公司、广东中泰家具集团有限公司、江西远洋保险设备实业集团有限公司、成都汇鸿科技集团有限公司、绍兴市耐特驱动科技有限公司、广东兆生家具有限公司、成都四通瑞坤科技有限公司、成都安

居天下实业有限责任公司、成都胜源鑫钢木家具有限公司

本文件主要起草人：邓超、余宏、姚建龙、顾强、逄智宏、骆宗科、郑洪连、谢大山、聂建春、丁雪东、丁海新、魏小英、邹晓丹、佐胜源、毛善锋、陈仕超、李京蓉、张利平、王建锋、曾治中、黄文杰、杨世均。

本标准及其所代替标准的历次版本发布情况为：

——1993年首次发布为GB/T 14531—1993，2008年第一次修订，2017年第二次修订；

——本次为第三次修订。

办公家具  阅览桌、椅、凳

范围

本文件规定了阅览桌、椅、凳的要求、检验规则及标志、使用说明、包装、运输和贮存等，描述了相应的试验方法，界定了术语。

本文件适用于图书馆、档案馆及阅览室等办公场所使用的阅览桌、椅、凳类产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1732—2020  漆膜耐冲击测定法

GB/T 1927.4—2021  无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定

GB/T 2099.1—2021  家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.31—2025  家用和类似用途插头插座第31部分:装有 USB 电源的插座的特殊要求

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3324—2024  木家具通用技术条件

GB/T 3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 4893.1—2021  家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.2—2020  家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3—2020  家具表面耐干热测定法

GB/T 4893.4—2023  家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.8—2023  家具表面漆膜理化性能试验 第8部分:耐磨性测定法

GB/T 4893.9—2013  家具表面漆膜理化性能试验 第9部分:抗冲击测定法

GB/T 5296.6  消费品使用说明  第6部分：家具

GB/T 6669—2008  软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定

GB/T 6670—2008  软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定

GB/T 6739—2022  色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 7000.201—2023  灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具

GB/T 7000.202—2023  灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具

GB/Z 39942—2021 应用GB/T 20145评价光源和灯具的蓝光危害

GB 17625.1—2022  电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 17743—2021  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 9286—2021  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 10357.1—2024  家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性

GB/T 10357.2—2013  家具力学性能试验 第2部分:椅凳类稳定性

GB/T 10357.3—2025  家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性

GB/T 10357.7—2025  家具力学性能试验 第7部分:桌类稳定性

GB/T 17657—2022  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 17927—2024  家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584—2024  家具中有害物质限量

GB 28008—2024  家具结构安全技术规范

GB/T 39452—2020  皮革 物理和机械试验 涂层粘着牢度的测定

GB/T 40920—2021  皮革  色牢度试验 往复式摩擦色牢度

QB/T 1950—2024  家具表面漆膜耐盐浴测定法

QB/T 2724—2018  皮革  化学试验 pH的测定

QB/T 3826—1999  轻工产品金属层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 5660—2021  木家具表面耐黄变测定法

术语和定义

GB/T 3324—2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

阅览桌、椅、凳  tables,chairs and stools for reading

供图书馆、档案馆、阅览室等办公场所进行伏案阅览的家具及配套坐具。

要求

外观

外观要求应符合表1的规定。

外观要求

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 木材 | 贯通裂缝 | 应无贯通裂缝 |  | — |
| 2 |  | 虫蛀 | 木家具中不应有虫蛀现象 |  | — |
| 3 |  | 腐朽材 | 外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20% |  | — |
| 4 |  | 树脂囊 | 外表和存放物品部位用材应无树脂囊 | — |  |
| 5 |  | 节子 | 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm。（特殊设计要求除外） | — |  |
| 6 |  | 死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道 | 应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外） |  | — |

表1  外观要求（续）

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 7 | 木材 | 其他轻微材质缺陷a | 如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工 | — |  |
| 8 | 软硬质覆面人造板 | 干花、湿花 | 外表应无干花、湿花 | — |  |
| 9 |  |  | 内表干花、湿花面积不超过板面的5% | — |  |
| 10 |  | 污斑 | 同一板面外表，允许1处，面积在（3～30）mm2内 | — |  |
| 11 |  | 表面划痕 | 外表应无明显划痕 | — |  |
| 12 |  | 表面压痕 | 外表应无明显压痕 | — |  |
| 13 |  | 色差 | 外表应无明显色差 | — |  |
| 14 |  | 鼓泡、鼓包、龟裂、分层 | 外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层 |  | — |
| 15 |  | 皱纹、疵点 | 应无皱纹、疵点 | — |  |
| 16 | 金属件 | 管材 | 应无裂缝、叠缝 |  | — |
| 17 |  |  | 外露管口端面应封闭 |  | — |
| 18 |  |  | 圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致 | — |  |
| 19 |  | 电镀件 | 应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等 |  | — |
| 20 |  |  | 应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等a | — |  |
| 21 |  | 焊接件 | 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位 |  | — |
| 22 |  |  | 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅a | — |  |
| 23 |  |  | 焊接处表面波纹应均匀 | — |  |
| 24 |  | 喷漆(塑)涂层 | 应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等 |  | — |
| 25 |  |  | 应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等a | — |  |
| 26 |  | 合金件等其他 金属件 | 应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱 |  | — |
| 27 |  |  | 表面应细密，应无裂纹、黑斑等a | — |  |
| 28 | 玻璃件 |  | 外露周边应磨边处理，安装牢固 |  | — |
| 29 |  |  | 玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷a | — |  |
| 30 | 塑料件 |  | 应无裂纹，无明显变形 |  | — |
| 31 |  |  | 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕 | — |  |
| 32 |  |  | 外表用塑料件表面应光洁,应无划痕、污染、明显色差等 | — |  |
| 33 | 软包件 |  | 包覆的面料拼接对称图案应完整,同一部位绒面料的绒毛方向应一致,不应有明显色差a | — |  |
| 34 |  |  | 包覆的面料不应有划痕、色污、油污、起毛、起球a | — |  |

表1  外观要求（续）

| 序号 | 检 验 项 目 | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 36 | 软包件 | 软面包覆表面应：1）平服饱满、松紧均匀，不应有明显皱褶；2）有对称工艺性皱褶应匀称、层次分明a | — |  |
| 35 |  | 软面嵌线应：1）圆滑挺直；2）圆角处对称；3）无明显浮线、明显跳针或外露线头a | — |  |
| 37 |  | 外露泡钉：1）排列应整齐，间距基本相等；2）不应有泡钉明显敲扁或脱漆a | — |  |
| 38 | 木工要求 | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理 |  | — |
| 39 |  | 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角 |  | — |
| 40 |  | 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致a | — |  |
| 41 |  | 贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象 |  | — |
| 42 |  | 贴面应严密、平整，不应有明显透胶 | — |  |
| 43 |  | 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂 |  | — |
| 44 |  | 零部件的结合应严密、牢固 | — |  |
| 45 |  | 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外） |  | — |
| 46 |  | 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动 | — |  |
| 47 |  | 启闭部件安装后应使用灵活 | — |  |
| 48 |  | 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角，铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺。每项缺陷数≤4处a | — |  |
| 49 |  | 车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。每项缺陷数≤4处a | — |  |
| 50 | 漆膜 | 同色部件的色泽应相似 |  | — |
| 51 |  | 应无褪色、掉色现象 | — |  |
| 52 |  | 漆膜不应有皱皮、发粘或漏漆现象 | — |  |
| 53 |  | 漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处a |  | — |
| - a表示该单项中有2项以上(含两项)检验内容,若有1项检验项目不符合要求时,应按1个不合格计数。若某项缺陷明显到足以影响产品质量时则作为基本项目判定。 |  |  |  |  |

主要尺寸与尺寸偏差

主要尺寸

主要尺寸应符合表2规定。特殊规格尺寸由供需双方协定，并在合同中明示。

主要尺寸

- 单位为毫米

| 序号 | 产 品 | 检 验 项 目 |  | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 阅览桌 | 桌面高 |  | 680～760 | — |  |
| 2 |  | 桌下净空宽 |  | ≥520 |  | — |
| 3 |  | 桌下净空高 |  | ≥580 |  | — |
| 4 | 阅览椅（凳） | 椅凳面高 | 硬面 | 400～440 | — |  |
| 5 |  |  | 软面（包括下沉面） | 400～460 | — |  |
| 6 |  | 扶手椅内宽 |  | ≥480 |  | — |
| 7 | 桌椅（凳）主要尺寸配合 | 桌面与椅凳座面配合高差 |  | 250～320 | — |  |
| 8 |  | 桌下净空高与椅凳座面配合高差 |  | ≥200 |  | — |

尺寸偏差（一般项目）

产品外形尺寸宽度、深度和高度极限允许偏差为±5 mm。

形状与位置公差

产品的形状与位置公差应符合表3规定。

形状与位置公差

- 单位为毫米

| 序号 | 检 验 项 目 |  |  | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 邻边垂直度 | 面板、框架 | 对角线长度＜1000 | ≤2.0 | — |  |
|  |  |  | 对角线长度≥1000 | ≤3.0 |  |  |
| 2 | 翘曲度 | 面板、正视面板件 | 对角线长度≥1400 | ≤3.0 | — |  |
|  |  |  | 700≤对角线长度＜1400 | ≤2.0 |  |  |
|  |  |  | 对角线长度＜700 | ≤1.0 |  |  |
| 3 | 水平偏差 | 桌面水平偏差≤0.7% |  |  | — |  |
| 4 | 平整度 | 面板、正视面板件≤0.20 |  |  | — |  |
| 5 | 底脚平稳性 | ≤2.0 |  |  | — |  |

理化性能

木制件表面理化性能

木制件表面理化性能应符合表4规定。

木制件表面理化性能

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 要 求 |  | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 软、硬质覆面 | 表面耐划痕 | 试件表面无整圈划痕 |  |  | — |
| 2 |  | 表面耐磨 | 图案 | 磨100r后应保留50%以上花纹 |  | — |
|  |  |  | 素色 | 磨350r后应无露底现象 |  |  |
| 3 |  | 表面耐干热 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 4 |  | 表面耐湿热 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 5 |  | 表面耐污染 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 6 |  | 抗冲击 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 7 |  | 耐光色牢度（灰色样卡） | 达到灰度卡≥4级 |  |  | — |
| 8 | 漆膜 | 附着力 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 9 |  | 耐磨性 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 10 |  | 耐干热 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 11 |  | 耐湿热 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 12 |  | 耐液性 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 13 |  | 抗冲击 | 应不低于3级 |  |  | — |
| 14 |  | 耐黄变 | 达到灰度卡≥4级 |  |  | — |

金属件电镀层理化性能（基本项目）

经盐雾试验18h,直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm2,其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点（离边缘2mm以内不计）。

金属件喷漆（塑）涂层理化性能

金属件喷漆（塑）涂层理化性能应符合表5要求。

金属件喷漆（塑）涂层理化性能

| 序号 | 检 验 项 目 | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 硬度 | 铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏 |  | — |
| 2 | 冲击强度 | 冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹 |  | — |
| 3 | 附着力 | 应不低于2级 |  | — |
| 4 | 耐盐浴 | 划痕两侧3mm外应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。 |  | — |

软包件理化性能

软包件理化性能应符合表6要求。

软包件理化性能

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 座面泡沫塑料 | 回弹率（不包括慢回弹海绵） | ≥35% |  | — |
| 2 |  | 75%压缩永久变形 | ≤10.0% |  | — |
| 3 | 座面皮革涂层粘着牢度 |  | ≥2.5N/10mm |  | — |
| 4 | 耐干摩擦 |  | ≥4级 |  | — |
| 5 | 耐湿摩擦 |  | ≥3级 |  | — |
| 6 | 纺织面料pH |  | 4.0～7.5 |  | — |
| 7 | 皮革pH | 真皮 | 3.5～6.0 |  | — |
| 8 |  | 人造革 | 4.0～9.0 |  | — |

产品木制部件材质理化性能（基本项目）

木材应经干燥处理，木材含水率应为8%～（产品所在地区年平均木材平衡含水率＋1%）。我国各地区年平均木材平衡含水率按GB/T 3324—2024中附录B规定。

力学性能

强度和耐久性

强度和耐久性能应符合表7要求。

强度和耐久性要求

| 序号 | 检 验 项 目 | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 桌类强度和耐久性 | 1) 所有零部件无断裂或豁裂； 2) 用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动； 3) 所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； 4) 五金连接件应无松动； 5) 活动部件(门、抽屉等)开关应灵便； 6）零部件无明显位移变化。 |  | — |
| 2 | 椅凳类强度和耐久性 |  |  | — |

稳定性

稳定性应符合表8要求。

稳定性要求

| 序号 | 检 验 项 目 | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 桌类稳定性 | 应无倾翻现象 |  | — |
| 2 | 椅凳类稳定性 |  |  | — |

安全性要求（基本项目）

电气安全

产品中固定式灯具应符合GB/T 7000.201—2023中Ⅰ类或Ⅱ类灯具的规定。

产品中嵌入式灯具应符合GB/T 7000.202—2023中Ⅰ类或Ⅱ类灯具的规定。

产品中灯具视网膜蓝光危害组别应为RG0。

所采用灯具的电磁兼容性应符合 GB 17625.1—2022、GB/T 17743—2021的要求。

附有不带USB电源插座的阅览桌应采用符合GB/T2099.1—2021要求的具有加强保护的插座。

附有带USB电源插座的阅览桌应采用符合GB/T2099.31—2025要求的具有加强保护的插座。

灯具和插座的导电部件不应与家具部件接触。

电源线应采用导线管（槽）固定安装。

电源线通过家具尖锐部位应有防止电源线绝缘层被刺(割)破的绝缘衬管。

结构安全

产品结构安全应符合GB 28008—2024的相关规定。

产品中有害物质限量

产品中有害物质限量应符合GB 18584—2024的规定。

阻燃性能

产品中的软包件应符合GB 17927—2024的相关规定。

试验方法

外观性能测定

脱色、掉色

在产品外表和内部的涂饰部位分别检验三处，徒手使用以清水湿润的脱脂白纱布适度用力在每处来回揩擦3次，揩擦的往复距离为200mm～300mm。观察纱布上是否带有涂饰部位上的颜色。

其他外观检验项目

应在自然光下或光照度为300lx～600lx范围内的近似自然光（例如40W日光灯）下，视距为700mm～1000mm内，由三人共同检验，以多数相同结论为检验结果。

主要尺寸与尺寸偏差测定

以精度不低于Ⅱ级的钢卷尺或钢直尺，测量要求中的产品尺寸。产品宽、深、高的实测值与标识值的差值即为尺寸偏差。

形状与位置公差测定

邻边垂直度

用精度不低于Ⅱ级的钢卷尺或钢直尺测量产品的矩形面（部件）的两条对角线的长度，其差值即为邻边垂直度的测定值。

翘曲度

应采用精确度不低于0.1mm的翘曲度测定器具。选择翘曲度最严重的板件，将器具放置在板件的对角线上进行测量，以其中最大距离为翘曲度测定值。

水平偏差

用精度不低于Ⅱ级的钢卷尺或钢直尺，测量桌面一组对边中点的离地高度；其差值与边长的比值即为水平偏差的评定值。

平整度

采用精确度不低于0.01mm的平整度测定器具。选择不平整程度最严重的三个板件，测量其表面上(0～150)mm长度内与基准直线间的距离，以其中最大距离为平整度的评定值。

底脚平稳性

将试件放置在平板上或平整地面上,使试件三脚着地,用精确度不低于0.01mm的塞尺测量另一底脚与平板间的距离。

理化性能测定

木制件表面理化性能测定

软、硬质覆面理化性能

试验部位

可在样品上直接取样或在样品的外表选一个试验区域进行试验；也可用样品相同材料工艺的试样。其中表面耐磨、表面耐干热、表面耐湿热、表面耐污染项目若在样品上直接取样或试验时，应选在产品外表陈放物品的部件上，其他项目可在样品上随机直接取样或试验。

表面耐划痕

按GB/T17657—2022中4.42的规定,加载0.5N。试件数为3件。

表面耐磨

按GB/T 17657—2022中4.47的规定，试件数为3件。

表面耐干热

按GB/T 4893.3—2020描述的方法进行测定,试验温度选70℃。

表面耐湿热

按GB/T 4893.2—2020描述的方法进行测定,试验温度选70℃。

表面耐污染

按GB/T 17657—2022中4.43的规定进行测定, 选用第2组和第3组中带有“*”标记的污染物,咖啡试验时间为16h,其余3种试验时间为10min。每种污染物各选取1个试验区域进行试验。

抗冲击

按GB/T 4893.9—2013描述的方法进行测定,冲击高度50mm。

耐光色牢度

按GB/T 17657—2022中4.31描述的方法进行测定，蓝色羊毛6级曝晒至4级，试件长宽尺寸应按设备试件夹的形状和尺寸而定，试件数为1件。

漆膜理化性能

试验部位

可在样品上直接取样或在样品的外表选一个试验区域进行试验；也可用样品相同材料工艺的试样。其中耐磨性、耐干热、耐湿热、耐液性项目若在样品上直接取样或试验时，应选在产品外表陈放物品的部件上，其他项目可在样品上随机直接取样或试验。

漆膜附着力

按GB/T 4893.4—2023描述的方法进行测定。

漆膜耐磨性

按GB/T 4893.8—2023描述的方法进行测定,试验次数60转。

漆膜耐干热

按GB/T 4893.3—2020描述的方法进行测定,试验温度选70℃。

漆膜耐湿热

按GB/T 4893.2—2020描述的方法进行测定,试验温度选70℃。

漆膜耐液性

按GB/T 4893.1—2021描述的方法进行测定,采用10%碳酸钠溶液,24h；10%乙酸溶液,24h。

漆膜抗冲击

按GB/T 4893.9—2013描述的方法进行测定，冲击高度 50 mm。

漆膜耐黄变

按QB/T 5660—2021描述的方法进行测定。

金属件电镀层理化性能测定

按QB/T 3826—1999描述的方法进行测定。

金属件涂层理化性能测定

试验部位

- 可在样品上直接取样或在样品的外表选一个试验区域进行试验；也可用样品相同材料工艺的试样。

硬度

按GB/T 6739—2022描述的方法进行测定,用H铅笔进行试验,检查样品是否出现塑性变形和/或内聚破坏。

冲击强度

按GB/T 1732—2020描述的方法进行测定,冲击高度为400mm,正冲3次。

附着力

按GB/T 9286—2021描述的方法进行测定。由3人共同观察试验情况,以多数相同结论为检验

结果。

耐盐浴

按QB/T 1950—2024描述的方法进行测定,试验时间为100h。试验后,检查划道两侧3mm以外的区域是否有鼓泡、锈蚀、剥落、起皱等现象。

软包件理化性能测定

座面泡沫塑料回弹率

按GB/T 6670—2008规定的试验方法A的规定进行测定。

座面泡沫塑料75%压缩永久变形

按GB/T 6669—2008规定的方法A进行测定，试验温度为(70±1)℃，试样厚度为25mm（厚度不足25mm的薄形材料允许组合，见GB/T 6669—2008中6.1）。

座面皮革涂层粘着牢度

按GB/T 39452—2020描述的方法进行测定。在样品的座面取样,也可在与样品相同的材料上取样。

耐摩擦色牢度

纺织面料、人造革按GB/T 3920描述的方法进行测定。

天然皮革(真皮)、再生革按 GB/T 40920—2021描述的方法进行测定,一般的皮革试验测试头总质量为1000g,干摩 500次,湿摩 250次,绒面革和类似皮革测试头总质量为 500g,干摩50次,湿摩25 次。

纺织面料pH值

按GB/T 7573描述的方法进行测定。

皮革pH值

按QB/T 2724—2018描述的方法进行测定。

产品木制部件材质理化性能

采用误差不大于±1%的木材含水率测定仪测定。选择距离部件离地高度100mm以上的任意三个部位测定，计算三个部件的含水率平均值，作为试件的木材含水率。

仲裁检验按GB/T 1927.4—2021的规定执行测定。

力学性能测定

强度和耐久性

桌类强度和耐久性按GB/T 10357.1—2024规定的3级水平进行测定，椅凳类强度和耐久性按GB/T 10357.3—2025的规定的2级水平进行测定。

稳定性

桌类稳定性按GB/T 10357.7—2025的规定进行测定，椅凳类稳定性按GB/T 10357.2-2013的规定进行测定。

安全性测定

电气安全

固定式灯具按GB/T 7000.201—2023的规定进行测定。

嵌入式灯具按GB/T 7000.202—2023的规定进行测定。

灯具的视网膜蓝光危害按GB/Z 39942—2021的规定进行测定。

灯具的电磁兼容性按GB 17625.1—2022、GB/T 17743—2021的规定进行测定。

不带USB电源的插座按GB/T2099.1—2021的规定进行测定。

带USB电源的插座按GB/T2099.31—2025的规定进行测定。

其他项目通过眼观和手感进行测定。

结构安全

按GB 28008—2024的规定进行测定。

产品有害物质限量

按GB 18584—2024的规定进行测定。

阻燃性能

按GB 17927—2024的规定进行测定。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

组批规则

材料、结构、工艺相同的同一交货批产品组成一个检验批。

出厂检验

出厂检验项目

出厂检验是产品出厂或产品交货时对非破坏性项目进行的检验,包括以下项目：

- 外观；

- 主要尺寸与尺寸偏差；

- 形状与位置公差；

- 标志和使用说明

- 结构安全（产品稳定性除外）。

抽样和组批规则

出厂检验实行随机抽样检验,抽样检验方案依据GB/T 2828.1-2012中规定,采用正常检验,一次抽样,一般检验水平Ⅱ,接收质量限(AQL)为 6.5,其样本量及判定数值(批量、样本量、接收数及拒收数)按表9的规定进行。材料、结构、工艺相同的同一交货批产品组成一个检验批。

出厂检验抽样方案

- 单位为件(套)

| 批数量 | 样品量 | 接收数（Ac） | 拒收数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～8 | 2 | 0 | 1 |
| 9～15 | 3 | 0 | 1 |
| 16～25 | 5 | 0 | 1 |
| 26～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1 200 | 80 | 10 | 11 |
| 1 201～3 200 | 125 | 14 | 15 |

出厂检验结果的判定

单件产品出厂检验项目中，基本项目应合格，一般项目不合格项不超过3项，则该产品为出厂合格品。

低于合格品要求的为出厂不合格品。

批产品的评定，按表9规定抽取样品量中，不合格品数小于或等于接收数（Ac），应评定该批产品为合格批；不合格品数大于或等于拒收数（Re），应评定该批产品为不合格批。

型式检验

型式检验时机

正式生产时，应定期进行检验。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型时；

产品的结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时；

产品停产半年以上后,恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

抽样规则

在一个检验周期内，从近期生产的产品中随机抽取2件样品，1件送检，1件封存。

型式检验项目

型式检验项目包括第4章中除合同要求和仲裁检验以外的全部项目。

型式检验程序

检验程序应遵循尽量不影响余下检验项目正确性的原则。

型式检验的判定

基本项目全部合格，一般项目不合格项不超过4项，判定该产品为合格品。达不到合格品要求的为不合格品。

型式检验的复检

产品经型式检验为不合格的，可对封存的备用样品进行复验。对不合格项目及因试件损坏未检项目进行检验，按6.4.5的规定进行评定，并在检验结果中注明“复验”。

标志、使用说明、包装、运输、贮存

标志

产品标志至少应包括以下内容：

- 产品名称、规格型号；

执行标准编号；

主要用材名称及其使用部位；

检验合格证明、生产日期；

中文生产者名称和地址。

使用说明

产品使用说明的编写应按GB/T 5296.6的规定，应包括以下内容：

- 产品名称、规格型号、执行标准编号；

产品用材名称及其使用部位；

产品的有害物质符合的标准；

带有软包件产品适用的使用场地或阻燃等级；

产品安装和调整方法；

产品使用方法、注意事项；

产品故障分析和排除、维护保养方法。

包装

产品应加以包装，防止磕碰、划伤和污损。

运输和贮存

产品在运输和贮存过程中应平整堆放，加以必要的防护，防止污染、虫蚀、受潮、曝晒。

贮存时应按类别、规格、等级分别堆放。