| ICS | 97.140 |
| --- | --- |
| CCS | Y 81 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 14532—XXXX

代替 GB/T 14532—2017

办公家具 木制柜、架

Office furniture—Wooden cabinets and shelves

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2026-04-14）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	1

5  要求	2

6  试验方法	6

7  检验规则	9

8  标志、使用说明、包装、运输、贮存	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 14532—2017《办公家具  木制柜、架》，与GB/T 14532—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了门玻璃安全性能尺寸的要求及试验方法（见表6序号8、6.6.3，2017年版的表1序号2、6.1.2）；

- 更改了软、硬质覆面耐划痕的要求及试验方法（见表4序号1、6.4.1.2，2017年版的表5序号1、6.5.1.1）；

- 增加了漆膜耐黄变的要求及试验方法（见表4序号10、6.4.2.6）；

- 更改了结构安全的要求及试验方法（见表6序号1、6.6.1，2017年版的表7序号1～2、6.7.1）；

- 增加了照明电器安全的要求及试验方法（见表6序号3～4、6.6.2）；

- 更改了有害物质限量的要求及试验方法（见表6序号9、6.6.4，2017年版的表7序号7、6.7.3）；

- 增加了阻燃性能的要求及试验方法（见表6序号10、6.6.5）；

- 更改了软、硬质覆面耐污染性能的试验方法（见6.4.1.3，2017年版的6.5.1.2）；

- 更改了软、硬质覆面耐磨性的试验方法（见6.4.1.4，2017年版的6.5.1.3）；

- 更改了软、硬质覆面耐光色牢度的试验方法（见6.4.1.6，2017年版的6.5.1.5）；

- 更改了漆膜耐液性的试验方法（见6.4.2.2，2017年版的6.5.2.1）；

- 更改了漆膜附着力的试验方法（见6.4.2.3，2017年版的6.5.2.2）；

- 更改了漆膜耐磨性的试验方法（见6.4.2.4，2017年版的6.5.2.3）；

- 更改了强度和耐久性的试验方法（见6.5.1，2017年版的6.6.1）；

- 更改了稳定性的试验方法（见6.5.2，2017年版的6.6.2、6.6.3）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国家具标准化技术委员会（SAC/TC 480）归口。

本文件起草单位：常州检验检测标准认证研究院、江西省质量和标准化研究院、杭州柏菲伦定制家居有限公司、上海市质量监督检验技术研究院有限公司、江苏理工学院、震旦(中国)有限公司、苏州市产品质量检验院有限公司、广东中泰家具集团有限公司、河北农业大学、科尔卡诺集团有限公司、千年舟新材料集团股份有限公司、北京金隅天坛家具股份有限公司、广东兆生家具有限公司。

本文件主要起草人：顾强、冀海贵、张卫海、王田虎、郑洪连、逄智宏、刘春兵、李宁夏、刘朝霞、丁雪东、李京蓉、杨万国、汪浩明、陈仕超、孙照斌、陆丽婷、陆善斌。

——1993年首次发布为GB/T 14532—1993，2008年第一次修订，2017年第二次修订；

——本次为第三次修订。

办公家具 木制柜、架

范围

本文件规定了木制柜、架类产品的要求、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存，描述了相应的试验方法，界定了术语，给出了分类。

本文件适用于图书馆、档案馆及阅览室等办公场所使用的木制柜、架类产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1927.4—2021  无疵小试样木材物理力学性质试验方法  第4部分：含水率测定

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3324—2024  木家具通用技术条件

GB/T 4893.1—2021  家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.4—2023  家具表面漆膜理化性能试验  第4部分：附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.8—2023  家具表面漆膜理化性能试验  第8部分：耐磨性测定法

GB/T 4893.9—2013  家具表面漆膜理化性能试验  第9部分：抗冲击测定法

GB/T 5296.6  消费品使用说明  第6部分：家具

GB/T 7000.201—2023  灯具  第2-1部分：特殊要求  固定式通用灯具

GB/T 7000.202—2023  灯具  第2-2部分:特殊要求  嵌入式灯具

GB/T 10357.4—2023  家具力学性能试验  第4部分：柜类稳定性

GB/T 10357.5—2023  家具力学性能试验  第5部分：柜类强度和耐久性

GB 17625.1—2022  电磁兼容  限值  第1部分:谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 17657—2022  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 17743—2021  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB 17927—2024  家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584—2024  家具中有害物质限量

GB 28008—2024  家具结构安全技术规范

GB/T 32446—2024  玻璃家具通用技术要求

QB/T 3826—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾试验（NSS）法

QB/T 4156—2010  办公家具  电脑桌

QB/T 5660—2021  木家具表面耐黄变测定法

术语和定义

GB/T 3324—2024界定的术语和定义适用于本文件。

分类

按结构型式分为：

- 柜类；

- 架类；

- 柜架组合类。

按用途分为：

- 书柜（架）；

- 资料柜(架)；

- 期刊柜(架)；

- 图纸柜；

- 报架。

要求

外观要求

外观要求应符合表1的规定。

外观要求

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 木材 | 虫蛀 | 不应有虫蛀现象 |  | — |
| 2 |  | 贯通裂缝 | 应无贯通裂缝 |  | — |
| 3 |  | 腐朽材 | 外表及机构连接处不应使用腐朽材，其他部位腐朽材面积应不超过零件面积的15%，深度应不超过材厚的20% |  | — |
| 4 |  | 树脂囊 | 外表和存放物品部位用材应无树脂囊 | — |  |
| 5 |  | 节子 | 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm。（特殊设计要求除外） | — |  |
| 6 |  | 死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道 | 应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外） |  | — |
| 7 |  | 其他轻微材质缺陷 | 修补加工后，应无如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等a | — |  |
| 8 | 木工要求 |  | 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角 |  | — |
| 9 |  |  | 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外） |  | — |
| 10 |  |  | 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂 |  | — |

表1  外观要求（续）

| 序号 | 检验项目 | 要求 |  | 项目分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 |  | 一般 |  |
| 11 | 木工要求 | 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角，铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺。每项缺陷数不超过4处a | — |  |  |  |
| 12 |  | 车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。每项缺陷数不超过4处a | — |  |  |  |
| 13 |  | 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动 | — |  |  |  |
| 14 |  | 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致a | — |  |  |  |
| 15 | 软硬质覆面人造板 | 外表应无干花、湿花 |  |  | — |  |
| 16 |  | 内表干花、湿花面积不超过板面的5% | — |  |  |  |
| 17 |  | 外表应无鼓泡、龟裂、分层、污斑、局部缺损、崩边 |  |  | — |  |
| 18 |  | 人造板非交接面应进行封边或涂饰处理 |  |  | — |  |
| 19 |  | 封边处不应脱胶、鼓泡或开裂 |  |  | — |  |  |
| 20 |  | 外表应无划痕、压痕、明显色差 | — |  |  |  |
| 21 |  | 贴面应严密、平整，无明显透胶 | — |  |  |  |
| 22 | 漆膜 | 应无脱色、掉色现象 |  |  | — |  |
| 23 |  | 漆膜不应有皱皮、发粘或漏漆现象 |  |  | — |  |
| 24 |  | 同色部件的色泽应相似 | — |  |  |  |
| 25 |  | 漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；涂层应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处a | — |  |  |  |
| 26 | 玻璃件 | 外露周边应磨边处理，安装牢固 | √ |  | — |  |
| 27 |  | 玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷a | — |  | √ |  |
| 28 | 塑料件 | 应无裂纹，无明显变形 | √ |  | — |  |
| 29 |  | 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕 | — |  | √ |  |
| 30 |  | 外表用塑料件表面应光洁,应无划痕、污染、明显色差等 | — |  | √ |  |
| 30 | 五金配件及连接件 | 应无锈蚀、毛刺、锐棱 | √ |  | — |  |
| 31 |  | 表面应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、露底、裂纹、划痕等缺陷a | — |  | √ |  |
| - a表示该单项中有2项以上（含2项）检验内容，若有1项检验项目不符合要求时，应按1个不合格计数。若某缺陷明显到足以影响产品质量时则作为基本项目判定。 |  |  |  |  |  |  |

主要尺寸及其偏差

主要尺寸及其偏差应符合表2的要求。特殊规格尺寸由供需双方协定，并在合同中明示。

主要尺寸及其偏差

- 单位为毫米

| 序号 | 检验项目 |  |  | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 主要尺寸 | 书柜(架) | 净深 | ≥245 | √ | — |
| 2 |  |  | 层间净高 | ≥240 | √ | — |
| 3 |  | 资料柜(架) | 净深 | ≥245 | √ | — |
| 4 |  |  | 层间净高 | ≥330 | √ | — |
| 5 |  | 期刊柜(架) | 净深 | ≥245 | √ | — |
| 6 |  |  | 层间净高 | ≥320 | √ | — |
| 7 |  | 图纸柜 | 净宽 | ≥900 | √ | — |
| 8 |  | 报架 | 净宽 | ≥620 | √ | — |
| 9 | 外形尺寸偏差 | 产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。 |  |  | — | √ |

形状和位置公差

形状和位置公差应符合表3的规定。

形状和位置公差

单位为毫米

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 翘曲度 | 面板、正视面板件 | 对角线长度≥1400 |  | ≤3.0 | — | √ |
|  |  |  | 700＜对角线长度＜1400 |  | ≤2.0 |  |  |
|  |  |  | 对角线长度≤700 |  | ≤1.0 |  |  |
| 2 | 平整度 | 面板、正视面板件 |  |  | ≤0.20 | — | √ |
| 3 | 邻边垂直度 | 面板、框架 | 对角线长度≥1000 |  | ≤3 | — | √ |
|  |  |  | 对角线长度＜1000 |  | ≤2 | — | √ |
|  |  |  | 对边长度≥1000 |  | ≤3 | — | √ |
|  |  |  | 对边长度＜1000 |  | ≤2 | — | √ |
| 4 | 位差度 | 门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉的各相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离） |  |  | ≤2.0 | — | √ |
| 5 | 分缝 |  |  | 所有分缝（非设计要求时） | ≤2.0 | — | √ |
| 6 | 底脚平稳性 |  |  |  | ≤2.0 | — | √ |
| 7 | 抽屉下垂度 |  |  |  | ≤20 | — | √ |
| 8 | 抽屉摆动度 |  |  |  | ≤15 | — | √ |

理化性能

产品理化性能应符合表4的规定。

理化性能

| 序号 | 检验项目 |  |  | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 软、硬质覆面 | 耐划痕 |  | 试件表面无整圈划痕 |  | — |
| 2 |  | 耐污染性能 |  | 应不低于3级 |  | — |
| 3 |  | 耐磨性 | 图案 | 磨100r后应保留50%以上花纹 |  | — |
|  |  |  | 素色 | 磨350r后应无露底现象 |  |  |
| 4 |  | 抗冲击 |  | 不低于3级 |  | — |
| 5 |  | 耐光色牢度（灰色样卡） |  | 达到灰度卡≥4级 |  | — |
| 6 | 漆膜 | 耐液性 |  | 应不低于3级 |  | — |
| 7 |  | 附着力 |  | 应不低于3级 |  | — |
| 8 |  | 耐磨性 |  | 应不低于3级 |  | — |
| 9 |  | 抗冲击 |  | 应不低于3级 |  | — |
| 10 |  | 耐黄变 |  | 达到灰度卡≥4级 |  | — |
| 11 | 封边条 | 表面胶合强度 |  | 应不小于0.40MPa |  | — |
| 12 | 金属电镀层 | 耐盐雾 |  | 经盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计） |  | — |
| 13 | 木材 | 木材含水率 |  | 木材应经干燥处理，木材含水率应为8%～（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）a |  | — |
| a我国各地区年平均木材平衡含水率按GB/T 3324—2024中附录B规定 |  |  |  |  |  |  |

力学性能

力学性能应符合表5的规定。

力学性能

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 强度和耐久性 | a）所有零部件无断裂或豁裂，无脱落或倾翻； b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d）五金连接件应无松动； e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活； f）零部件无明显位移变化 |  | — |
|  |  | 搁板弯曲挠度变化值≤0.5% | — |  |
|  |  | 顶板、底板挠度≤0.5% | — |  |
| 2 | 稳定性 | 应无倾翻现象 |  | — |

安全性

安全性应符合表6的规定。

安全性

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 结构安全 | ##### 应符合GB 28008—2024的相关规定 |  | — |
| 2 | 照明电器安全 | ##### 产品中固定式灯具应符合GB/T 7000.201—2023中Ⅰ类或Ⅱ类灯具的规定 |  | — |
| 3 |  | ##### 产品中嵌入式灯具应符合GB/T 7000.202—2023中Ⅰ类或Ⅱ类灯具的规定 |  | — |
| 4 |  | ##### 产品中的灯具电磁兼容性应符合GB 17625.1—2022、GB/T 17743—2021的规定。 |  | — |
| 5 |  | ##### 产品中导电部件不应裸露，应做绝缘保护 |  | — |
| 6 |  | ##### 电源线应采用导线管（槽）固定安装 |  | — |
| 7 |  | ##### 电源线通过产品尖锐部位应有防止电源线绝缘层被刺（割）破的绝缘衬套 |  | — |
| 8 | 门玻璃性能尺寸安全 | ##### 门玻璃宜用钢化玻璃。安全性能尺寸应符合GB/T 32446—2024中附录B的规定 |  | — |
| 9 | 有害物质限量 | 应符合GB 18584—2024的相关规定 |  | — |
| 10 | 阻燃性能 | 产品中的软包件应符合GB 17927—2024的相关规定 |  | — |

试验方法

外观测定

木材虫蛀

采用肉眼观察的方法，仔细查看木质材料内是否存在活虫或卵、虫蛀粉末。

脱色、掉色

在产品外表或内部涂饰部位分别检验3个位置，徒手使用湿润的脱脂白纱布适当用力在每处来回揩擦3次，揩擦的往复距离为200mm～300mm。观察纱布上是否带有涂饰部位上的颜色。

其它外观检验项目

在自然光下或光照度为300lx～600lx范围内的近似自然光（例如40W日光灯）下，视距为700mm～1000mm内，由3人共同检验，以多数相同结论为检验结果。

主要尺寸与外形尺寸偏差测定

试件应放置在平板或平整地面上，采用精度不低于Ⅱ级的钢直尺或卷尺进行测定。外形尺寸偏差为产品标识值与实测值之间的差值。

形状和位置公差测定

翘曲度

采用精确度不低于0.1mm的翘曲度测定器具。选择翘曲度最严重的板件，将器具放置在板件的对角线上进行测量，以其中最大距离为翘曲度测定值。

平整度

采用精确度不低于0.01mm的平整度测定器具。选择不平整程度最严重的3个板件，测量其表面上0mm～150mm长度内与基准直线间的距离，以其中最大距离为平整度测定值。

邻边垂直度

采用精度不低于Ⅱ级的钢直尺或卷尺，测定矩形板件或框架的两对角线、对边长度，其差值即为邻边垂直度测定值。

位差度

采用精确度不低于0.1mm的位差度测定器具。测定时，应选择门与框架或门与门、门与抽屉、抽屉与框架、抽屉与抽屉的各相邻两表面间距离最大部位，在该相邻表面中任选一表面为测量基准表面，将器具的基面安放在测量基面上，器具的测量面对另一相邻表面进行测量（并沿着该相邻表面再测量一个或以上部位），当测定值同为正（或负）值时，以最大绝对值为位差度测定值;当测定值为正负时，以最大的绝对值之和为位差度测定值,并以最大测定值为位差度评定值。

分缝

采用精确度不低于0.01mm的塞尺测定。测定前应先将抽屉或门来回启闭3次，使抽屉或门处于关闭位置。抽屉分缝测量时，抽屉应紧靠任意一边，测量另一边的最大分缝；门分缝测量时，应测量分缝最大的部位，把测量最大值作为分缝的评定值。

底脚平稳性

将试件放置在平板上或平整地面上，采用精确度不低于0.01mm的塞尺测量底脚或底面与平板间的距离，记录最大值为测量值。

下垂度、摆动度

采用精度不小于Ⅱ级的钢直尺或卷尺测定。将钢尺放置在与试件测量部位相邻的水平面和侧面上，将试件伸出总长的三分之二处，测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的值。以测得的最大值作为下垂度和摆动度的测定值。

理化性能测定

软、硬质覆面理化性能

试验部位

可在样品上直接取样或在样品的外表选一个试验区域进行试验；也可用样品相同材料工艺的试样。其中耐污染性能、耐磨性项目若在样品上直接取样或试验时，应选在产品外表陈放物品的部件上，其他项目可在样品上随机直接取样或试验。

耐划痕

按GB/T 17657—2022中4.42描述的方法进行测定，加载0.5N。试件数为3件。

耐污染性能

按GB/T 17657—2022中4.43描述的方法进行测定，选用第2组和第3组中带有“*”标记的污染物，咖啡试验时间为16h，其余3种试验时间为10min。每种污染物各选取1个试验区域进行试验。

耐磨性

按GB/T 17657—2022中4.47描述的方法进行测定，试件数为3件。

抗冲击

按GB/T 4893.9—2013描述的方法进行测定，冲击高度50mm。

耐光色牢度

试件的长宽尺寸应按设备试件夹的形状和尺寸而定，6级蓝色羊毛布暴晒至4级。按GB/T 17657—2022中4.31描述的方法进行测定，试件数为1件。

漆膜理化性能

试验部位

可在样品上直接取样或在样品的外表选一个试验区域进行试验；也可用样品相同材料工艺的试样。其中耐液性、耐磨性项目若在样品上直接取样或试验时，应选在产品外表陈放物品的部件上，其他项目可在样品上随机直接取样或试验。

耐液性

按GB/T 4893.1—2021描述的方法进行测定，采用10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h。

附着力

按GB/T 4893.4—2023描述的方法进行测定，涂层交叉切割法。

耐磨性

按GB/T 4893.8—2023描述的方法进行测定，试验次数60转。

抗冲击

按GB/T 4893.9—2013描述的方法进行测定，冲击高度50mm。

耐黄变

按QB/T 5660—2021描述的方法进行测定，蓝色羊毛布6级。

封边条表面胶合强度

按QB/T 4156—2010中5.5.2表4描述的方法进行测定。

金属电镀层耐盐雾

按QB/T 3826—1999描述的方法进行测定。

木材含水率测定

采用误差不大于±1%的木材含水率测定仪进行测定。选择距离部件离地高度100mm以上的任意3个部位测定，计算3个部件的含水率平均值，作为试件的木材含水率。当对检验结果有异议仲裁检验时，应按GB/T 1927.4—2021描述的方法进行测定。

力学性能测定

强度和耐久性

按GB/T 10357.5—2023描述的方法进行测定。

稳定性

按GB/T 10357.4—2023描述的方法进行测定。

安全性测定

结构安全

按GB 28008—2024的规定进行。

照明电器安全

固定式灯具按GB/T 7000.201—2023的规定进行测定。嵌入式灯具按GB/T 7000.202—2023的规定进行测定。灯具的电磁兼容性按GB 17625.1—2022、GB/T 17743—2021的规定进行测定。其余项目通过目测验证。

门玻璃性能尺寸安全测定

用精度不低于Ⅱ级的钢直尺，精度不低于0.02mm的游标卡尺测量。

有害物质限量

按GB 18584—2024的规定进行。

阻燃性能

#### 按GB 17927—2024的规定进行。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

检验项目

出厂检验是产品出厂或产品交货时对非破坏性项目进行的检验，包括以下项目：

- 材料要求；

- 外观要求；

- 主要尺寸及其偏差；

- 形状和位置公差；

- 结构安全（稳定性除外）。

抽样和组批规则

出厂检验实行随机抽样检验，抽样检验方案依据GB/T 2828.1—2012中规定，采用正常检验,一次抽样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为6.5，其样本量及判定数值（批量、样本量、接收数及拒收数）按表7的规定进行。材料、结构、工艺相同的同一交货批产品组成一个检验批。

出厂检验抽样方案

单位为件（套）

| 本批次产品总数 | 样本量 | 接收数（Ac） | 拒收数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～8 | 2 | 0 | 1 |
| 9～15 | 3 | 0 | 1 |
| 16～25 | 5 | 0 | 1 |
| 26～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1200 | 80 | 10 | 11 |
| 1201～3200 | 125 | 14 | 15 |

判定规则

单件产品出厂检验合格性判定

单件产品出厂检验项目中，基本项目应全符合，一般项目不符合项不超过3项，判定为合格品。低于合格品要求的为出厂不合格品。

批产品的判定

按表8规定抽取样品量中产品，不合格品数小于或等于接收数（Ac），应判定该批产品为合格批；不合格品数大于或等于拒收数（Re），应判定该批产品为不合格批。

型式检验

检验项目

应包括第5章中除合同要求和仲裁检验以外的全部项目。

检验时机

正式生产时，应定期进行检验。有下列情况之一，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型时；

- 产品材料、结构、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年以上后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

抽样规则

### 在一个检验周期内,从出厂检验同一合格批产品中随机抽取2件（套）样品,其中1件（套）送检，1件（套）封存。

检验程序

遵循不影响后续检验项目准确性的原则。

检验结果判定规则

型式检验项目中，基本项目应全部符合，一般项目不符合项不超过4项，则评定该产品为合格品。低于合格品要求的为不合格品。按7.3.3随机抽样的抽检样品全部合格，判定该批产品型式检验合格。

复检规则

产品经型式检验为不合格的，可用同批次（含封存备用）样品进行复验1次。复验项目为第一次检验不符合项目及因试件损坏未检项目，按7.3.5的规定进行评定，并在检验结果中注明“复验”。

标志、使用说明、包装、运输、贮存

标志

产品标志至少包括以下内容：

- 产品名称、规格型号；

- 执行标准编号；

- 主要用材名称及其使用部位；

- 检验合格证明、生产日期；

- 中文生产者名称和地址。

使用说明

产品使用应符合GB/T 5296.6的规定，内容至少应包括：

a)  产品名称、规格型号、执行标准编号；

b)  产品主要用材名称及其使用部位；

c)  有害物质符合的标准；

d)  带有软包件产品适用的使用场地或阻燃等级；

e)  产品安装和调整方法；

f)  产品使用方法、注意事项；

g)  产品故障分析和排除、维护保养方法。

包装

产品应有包装，包装应能防止磕碰、划伤和无损。

以散件形式包装时，件与件间应有衬垫隔开以防护表面涂覆层。

包装箱内应附产品合格证、使用说明书和装箱单。

运输

包装状态的产品可采用常规工具和运输方式，但应有防暴晒、防雨雪侵袭、防火、防污染措施，不应有重物堆压和不规范装卸。

贮存

产品应贮存在清洁、干燥、通风的仓库内，按品种、规格、结构件种类分别平整堆叠，防止变形，堆的高度以不损坏包装盒提取方便为宜。