《办公家具 阅览桌、椅、凳》（送审稿）

编制说明

1 工作简况

1.1  任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2025年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕7号）文件，以及全国家具标准技术委员会2025年3月12日《关于下达<办公家具 阅览桌、椅、凳>等2项国家标准修订计划及外文版计划的通知》文件，GB/T 14531—2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》被列为2025年国家标准修订计划，项目编号为20250359-T-607，项目名称为《办公家具 阅览桌、椅、凳》，由全国家具标准化技术委员会归口，主要起草单位有常州检验检测标准认证研究院、上海市质量监督检验技术研究院有限公司等，项目周期16个月。

1.2  修订背景

随着社会的发展和进步，越来越多的图书馆、档案馆不断建成，阅览桌、椅、凳也被广泛的运用，并且朝舒适健康与功能智能化的方向发展。GB/T 14531—2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》标准的修订将进一步规范阅览桌、椅、凳市场，保证产品质量与安全，有助于扩大内需规模，促进经济增长。

无论是生产企业还是质量监督机构都以该标准作为阅览桌、椅、凳家具生产和质量检验依据。但是随着家具标准化的快速发展，家具原辅材料标准和试验方法标准更新速度快，原2017版标准要求和试验方法等内容存在滞后，已经无法满足目前阅览桌、椅、凳家具行业检测需要。例如表面理化性能试验方法标准由GB/T 17657—2013变更为GB/T 17657—2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。GB/T 10357《家具力学性能试验方法》系列标准已部分修订。《家具结构安全技术规范》、《家具中有害物质限量》、《家具阻燃性能安全技术规范》等3项强制性国家标准均已发布实施，这些标准作为强制性标准，应引用到该标准中。

为适应阅览桌、椅、凳家具市场技术发展需要和相关标准的协调统一性，推动产业发展，促进产业技术，应及时修订该标准，夯实家具标准化基础，促进家具产品质量提升，规范市场秩序、促进家具行业向绿色环保转型，促进产业健康发展。标准实施后具有重大经济、社会、生态效益。

1.3  主要起草工作过程

1.3.1标准起草小组的成立

根据国家标准化管理委员会以及全国家具标准技术委员会下达的关于《办公家具 阅览桌、椅、凳》国家标准修订计划的文件，该项目任务由常州检验检测标准认证研究院主持修订。

2025年3月，常州检验检测标准认证研究院负责组建起草小组工作，成立了以常州检验检测标准认证研究院、上海市质量监督检验技术研究院有限公司（机构改革，2025年7月1日由上海市质量监督检验技术研究院转制成立）、成都市产品质量监督检验研究院、江西卓尔金属设备集团有限公司、上海市质量监督检验技术研究院有限公司、江西阳光安全设备集团有限公司、深圳必维华法商品检定有限公司、永亨科技集团有限公司、科尔卡诺集团有限公司、千年舟新材科技集团股份有限公司、广东中泰家具集团有限公司、江西远洋保险设备实业集团有限公司、成都汇鸿科技集团有限公司、绍兴市耐特驱动科技有限公司、广东兆生家具有限公司、成都四通瑞坤科技有限公司、成都安居天下实业有限责任公司、成都胜源鑫钢木家具有限公司等科研院所、质检机构、办公家具企业共同参与修订工作的标准起草小组。小组成员由标准化工作人员、家具产品设计技术人员、家具产品质量检验人员、企业品管部人员等组成。

1.3.2起草阶段

2025年4月，起草小组成员分工、合作。一方面搜集、查阅、研究相关国内、国外标准及资料，包括 GB/T 3324—2017《木家具通用技术条件》、GB 18584—2024《家具中有害物质限量》、GB 17927—2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB 28008—2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 9286—2021《色漆和清漆  划格试验》、GB/T 6739—2022《色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 17657—2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4893.1～9《家具表面漆膜理化性能试验》、GB/T 10357.1～7《家具力学性能试验》、EN1729-1：2015等。另一方面调研各类阅览桌、椅、凳家具生产企业、使用单位、消费者投诉和委托检测情况，最终拟定需要完善的技术指标及试验方法等。于2025年5月底形成了标准草案。

2025年6月至2025年10月，标准起草小组根据标准草案确定的内容，进一步查阅资料、讨论标准修订痛点和难点问题，特别是经常出现的不合格项目进行分析研究，提出标准中需要补充完善的技术要求和试验方法；起草小组陆续到浙江、江苏、江西等地区的龙头企业和浙江大学图书馆、浙江图书馆、江苏理工学院图书馆、深圳图书馆等实际使用场所开展实地调研，听取企业和使用者意见。同时收集样品开展验证试验，并在小组范围内征求了技术专家、检验人员、生产者及消费者等各方的意见。2025年10月底，形成标准征求意见稿提交给全国家具标准化技术委员会秘书处，由全国家具标准化技术委员会秘书处向全体委员及观察员单位、相关企业、质检机构、科研院所、消费者代表及全国家具标准化技术委员会网站广泛征求意见。

图1.标准起草小组在生产企业与相关技术人员探讨标准内容

图2.标准起草小组到浙江大学图书馆实地调研

1.3.3征求意见阶段

2025年11月20日-2026年1月20日，由全国家具标准化技术委员会组织，将该标准征求意见稿及其编制说明向全体标委会委员、观察员、相关生产者、销售者、行业协会等广泛征求意见，并在全国家具标准化技术委员会等网站上公开征求意见。截至2026年1月20日，起草小组共收到回复意见的单位数4个，提出意见或建议的单位数3个，无意见的单位数1个。共收集意见15条，经过整理分析，采纳了11条，不采纳2条，部分采纳2条。起草小组经研讨、综合分析后形成了标准送审稿及其编制说明。

1.3.4审查阶段

/

1.3.5报批阶段

/

1.4主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准由常州检验检测标准认证研究院、成都市产品质量监督检验研究院、江西卓尔金属设备集团有限公司、上海市质量监督检验技术研究院有限公司、江西阳光安全设备集团有限公司、深圳必维华法商品检定有限公司、永亨科技集团有限公司、科尔卡诺集团有限公司、千年舟新材科技集团股份有限公司、广东中泰家具集团有限公司、江西远洋保险设备实业集团有限公司、成都汇鸿科技集团有限公司、绍兴市耐特驱动科技有限公司、广东兆生家具有限公司、成都四通瑞坤科技有限公司、成都安居天下实业有限责任公司、成都胜源鑫钢木家具有限公司等单位共同起草。

工作组成员有：邓超、余宏、姚建龙、顾强、逄智宏、骆宗科、郑洪连、谢大山、聂建春、丁雪东、丁海新、魏小英、邹晓丹、佐胜源、毛善锋、陈仕超、李京蓉、张利平、王建锋、曾治中、黄文杰、杨世均等。

邓超（常州检验检测标准认证研究院）负责牵头组织相关的标准化活动，统筹标准主要章节内容、协调处理意见分歧等，负责各阶段的整体进度控制及内容审核。

余宏（成都市产品质量监督检验研究院）、姚建龙（常州检验检测标准认证研究院）、顾强（常州检验检测标准认证研究院）、逄智宏（上海市质量监督检验技术研究院有限公司）、骆宗科（成都市产品质量监督检验研究院）、郑洪连（常州检验检测标准认证研究院）、谢大山（深圳必维华法商品检定有限公司）提供相关产品的检验结果信息，搜集、查阅、研究相关国内外标准及资料，参与调研，开展相关的验证试验，负责编制理化性能、力学性能、安全性能的要求和对应试验方法。

聂建春（江西卓尔金属设备集团有限公司）、丁雪东（科尔卡诺集团有限公司）、丁海新（江西阳光安全设备集团有限公司）、魏小英（广东中泰家具集团有限公司）提供产品的设计、生产、销售等相关技术资料，负责编制外观、主要尺寸与尺寸偏差的要求和对应试验方法。

邹晓丹（永亨科技集团有限公司）、佐胜源（成都胜源鑫钢木家具有限公司）、毛善锋（千年舟新材科技集团股份有限公司）、陈仕超（广东兆生家具有限公司）、李京蓉（千年舟新材科技集团股份有限公司）、张利平（江西远洋保险设备实业集团有限公司）提供相关产品检验报告和验证试验样品，负责编制理化性能、力学性能的要求和对应试验方法。

王建锋（绍兴市耐特驱动科技有限公司）、曾治中（成都汇鸿科技集团有限公司）、黄文杰（成都四通瑞坤科技有限公司）、杨世均（成都安居天下实业有限责任公司）提供产品的设计、生产相关技术资料和验证试验样品，负责编制检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存的相关内容。

2 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据(包括修订前后技术内容的对比)

2.1标准的编制原则

2.1.1规范性

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》的要求编制，保证标准的规范性。

2.1.2 协调性

在制定标准的过程中，起草的内容与当前有效的国家标准以及行业标准保持协调一致，确保标准的通用性和适用性。

2.1.3 先进性

本标准的修订，是基于对阅览桌、椅、凳发展现状的研究，以及对相关规范引用标准的最新修订情况的全面考量。在此基础上，我们修订了阅览桌、椅、凳的外观性能、理化性能、力学性能、安全性能等关键指标，并且修订了相应的试验方法。这些要求和方法的修订，旨在确保标准的指标要求与当前技术发展的适配性，同时提供适当的引领性，以推动整个行业的技术进步。此外，我们还确保了指标验证方法的科学性，以及在实际操作中的可操作性，从而为阅览桌、椅、凳的质量控制提供了可靠的技术支持。

2.2主要内容及其确定依据

本标准规定了阅览桌、椅、凳术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志使用说明、包装、运输和贮存等，描述了相应的试验方法。本次修订主要是更改本标准不适用的技术指标和试验方法，主要内容及其确定的依据如下：

2.2.1 关于范围

本文件规定了阅览桌、椅、凳的要求、检验规则及标志、使用说明、包装、运输和贮存等，描述了相应的试验方法，界定了术语和定义。

本文件适用于图书馆、档案馆、阅览室等办公场所使用的阅览桌、椅、凳类产品。与旧标准相比无明显改动。

2.2.2 关于规范性引用文件

规范性引用文件包括最新的产品标准、试验方法标准及原辅材料标准，主要有：

GB/T 1732—2020  漆膜耐冲击测定法

GB/T 1927.4—2021  无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定

GB/T 2099.1—2021  家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.31—2025  家用和类似用途插头插座第31部分:装有 USB 电源的插座的特殊要求

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3324—2024  木家具通用技术条件

GB/T 3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 4893.1—2021  家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.2—2020  家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3—2020  家具表面耐干热测定法

GB/T 4893.4—2023  家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.8—2023  家具表面漆膜理化性能试验 第8部分:耐磨性测定法

GB/T 4893.9—2013  家具表面漆膜理化性能试验 第9部分:抗冲击测定法

GB/T 5296.6  消费品使用说明  第6部分：家具

GB/T 6669—2008  软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定

GB/T 6670—2008  软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定

GB/T 6739—2022  色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 7000.201—2023  灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具

GB/T 7000.202—2023  灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具

GB/Z 39942—2021 应用GB/T 20145评价光源和灯具的蓝光危害

GB 17625.1—2022  电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 17743—2021  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 9286—2021  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 10357.1—2024  家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性

GB/T 10357.2—2013  家具力学性能试验 第2部分:椅凳类稳定性

GB/T 10357.3—2025  家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性

GB/T 10357.7—2025  家具力学性能试验 第7部分:桌类稳定性

GB/T 17657—2022  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 17927—2024  家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584—2024  家具中有害物质限量

GB 28008—2024  家具结构安全技术规范

GB/T 39452—2020  皮革 物理和机械试验 涂层粘着牢度的测定

GB/T 40920—2021  皮革  色牢度试验 往复式摩擦色牢度

QB/T 1950—2024  家具表面漆膜耐盐浴测定法

QB/T 2724—2018  皮革  化学试验 pH的测定

QB/T 3826—1999  轻工产品金属层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 5660—2021  木家具表面耐黄变测定法

2.2.3 关于术语和定义

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，术语和定义这一部分对“阅览桌、椅、凳”进行了定义，本部分较旧标准无改动。

2.2.4 关于木材含水率

本次修订将木材含水率要求调整到了产品木制部件材质理化性能中，保持了相关标准的统一性，提高标准的可操作性。

2.2.5 关于外观要求

为了表述的更加准确将“木制件外观”、“人造板件外观”、“五金件外观”更改为“木材”、“软硬质覆面人造板”、“金属件”；因为在产品中很多部位用到了金属管材，阅览桌的灯架上也使用了塑料件，所以增加了管材件和塑料件的外观要求，具体要求与GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》保持一致。

2.2.6 关于理化性能

本次修订，在覆面层理化性能方面，修改了软、硬质覆面耐划痕的要求和试验方法，考虑到目前实际使用环境发生变化，增加了软、硬质覆面表面耐湿热和抗冲击的要求和试验方法，与GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》相关内容保持一致。在漆膜理化性能方面，考虑到一些浅色调涂饰的木家具，表面容易因光照等因素引发变黄变色，严重影响家具的美观性，增加了漆膜表面耐黄变要求和试验方法，具体要求与GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》保持一致，试验方法引用QB/T5660—2021《木家具表面耐黄变测定法》，同时考虑到阅览桌、椅、凳的使用环境大多都是在室内，不会有太大且急剧的温差变化，删除了耐冷热温差的要求和试验方法。在金属件喷漆（塑）涂层理化性能方面，修改了耐盐浴（耐腐蚀）的要求和试验方法，与QB/T 1950—2024《家具表面漆膜耐盐浴测定法》保持一致。在软包件理化性能方面，考虑到产品实际使用状况，增加了软包件耐湿摩擦、纺织面料pH值、皮革pH的要求和试验方法，具体内容与GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》保持一致。

2.2.7 关于力学性能

由于引用标准GB/T 10357家具力学性能试验方法系列标准部分进行了修订，所以本次修订修改了桌类、椅凳类强度和耐久性、稳定性的技术要求和试验方法，与现行有效的GB/T 10357家具力学性能试验方法系列标准保持一致。

2.2.8 关于安全性能

本次修订，根据实际产品情况灯具部分增加了附有嵌入式灯具的阅览桌的要求和试验方法，并对所有灯具增加了视网膜蓝光危害组别和电磁兼容性要求及试验方法，插座部分分为了带USB电源插座和不带USB电源插座，并分别提出了相应要求和试验方法，这些要求、方法与相关产品标准和强制性标准保持一致。

有害物质限量方面，删除了产品面料中可分解芳香胺具体要求和试验方法，因为在强制性标准GB 18584—2024中已有相关要求，具体要求和试验方法与GB 18584—2024《家具中有害物质限量》保持一致。

结构安全和阻燃性能方面，这两项是新增部分，具体要求和试验方法与强制性国家标准GB 28008—2024《家具结构安全技术规范》和GB 17927—2024《家具阻燃性能安全技术规范》保持一致。

2.2.9 关于检验规则

检验程序分为型式检验和出厂检验。型式检验是对产品质量进行全面考核的检验，因此检验第4章规定的所有项目。出厂检验是产品出厂时应进行的检验，不能破坏产品，因此只检验木材含水率、外观、主要尺寸与尺寸偏差、形状与位置公差、标志和使用说明这些项目。

检验结果评定由一般项目、基本项目组成，在第4章中逐项进行了规定。对于单件办公家具  阅览桌、椅、凳产品，基本项目均合格且一般项目不合格项不大于3项，则该件产品为合格品，否则为不合格品。批产品的评定，按抽样方案规定抽取样品量中，不合格品数小于或等于接收数（Ac），则评定该批产品为合格批；不合格品数大于或等于拒收数（Re），则评定该批产品为不合格批。

2.2.10 关于标志、使用说明、包装、运输、贮存

本部分对办公家具  阅览桌、椅、凳的使用说明以及标志至少应包含的内容做了大致说明，其中，标志包括产品标准和包装标志。规定包装是因为家具只要涉及销售就必须要考虑到包装问题，此外在运输过程中，家具也不能出现损坏，因此对于运输也有相关要求。除了定制产品，一般企业在生产的时候都会有库存，因此对于办公家具 阅览桌、椅、凳的贮存的相关要求也进行了规定。本部分较旧标准无明显改动。

2.3 与原标准的主要差异和水平对比

本文件与GB/T 14531—2017相比，除编辑性修改外主要技术变化如下:

a） 更改了外观要求（见4.2，2017年版的4.2）；

b） 更改了软、硬质覆面表面耐划痕的要求和试验方法（见表4序号1、5.5.1.1.2，2017年版的表4序号1、5.5.1.1）；

c）更改了软、硬质覆面表面耐干热的试验方法（见5.5.1.1.4，2017年版的5.5.1.3）；

d） 增加了软、硬质覆面表面耐湿热的要求和试验方法（见表4序号4、5.5.1.1.5）

e）增加了软、硬质覆面抗冲击的要求和试验方法（见表4序号6、5.5.1.1.7）

f） 删除了漆膜耐冷热温差的要求及试验方法（见2017年版的表4序号7、5.5.1.7）

g）增加了家具表面耐黄变要求和试验方法（见表4序号14、5.5.1.2.8）；

h）更改了耐盐浴的要求和试验方法（见表5序号4、5.5.3.5，2017年版的表5序号4、序号5、5.5.3.5）；

i）增加了耐湿摩擦的要求和试验方法（见表6序号5、5.5.4.4）；

j）增加了纺织面料pH值的要求和试验方法（见表6序号6、5.5.4.5）；

k）增加了皮革pH值的要求和试验方法（见表6序号7、8、5.5.4.6）；

l）增加了电气安全中蓝光危害和电磁兼容的要求和试验方法（见4.7.1.3、4.7.1.4、5.7.1.3、5.7.1.4）；

m）删除了产品面料中可分解芳香胺的要求和试验方法（见2017年版的4.7.3、5.7.3）；

n）增加了结构安全的要求和试验方法（见4.7.2、5.7.2）；

o）增加了阻燃性能的要求和试验方法（见4.7.4、5.7.4）。

2.4 解决的主要问题

一是解决了标准间指标、方法协调统一问题,保持了与强制性国家标准间的一致性。GB/T 14531—2017实施以来，其规范引用的标准如GB/T 10357家具力学性能试验系列标准、GB/T 4893家具表面漆膜理化性能试验系列标准以及GB/T 17657—2022人造板理化性能试验方法标准进行了修订，试验水平、检验项目等发生了变化，本次修订将采用最新版引用标准，确保标准先进性；规范引用的GB 18584、GB 28008、GB 17927、GB 7000.201等强制性国家标准新修订的版本均已发布并实施，这些强制性国家标准的相关安全指标和证实方法，以及使用范围均进行了修订。

二是解决了新工艺、新技术在家具质量提升的引领问题。随着生产工艺的提升，很多新的产品特性受到关注和重视。本次修订新了增漆膜表面耐黄变要求和试验方法，对于漆膜涂饰的阅览桌、椅、凳，表面容易因光照等因素引发变黄变色，严重影响产品的美观性，通过引用QB/T 5660—2021《木家具表面耐黄变测定法》，来对漆膜耐黄变性能加以考核；伴随着人们对生活品质要求的提高，有关身心健康项目越来越引起关注，本次修订根据实际产品情况，灯具部分增加了附有嵌入式灯具的阅览桌的要求和试验方法，并对所有灯具增加了视网膜蓝光危害组别和电磁兼容性要求及试验方法；插座部分分为了带USB电源插座和不带USB电源插座并分别提出了相应要求和试验方法，对产品的安全性提出了更高的要求。

3 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证和预期的经济效益、社会效益和

生态效益

标准起草小组接到任务以来，制定了详细的产品检测方案。本次标准修订，由于有害物质限量、阻燃性等均有最新版标准，这些新版标准在制修订过程中已经开展过验证，本次修订直接引用相关标准，不再重复验证。本标准修订验证试验，主要针对新增的软、硬质覆面理化性能（表面耐湿热、抗冲击）、漆膜理化性能（耐黄变）、力学性能以及灯具和插座的一些相关性能进行试验验证。

3.1验证试验

3.1.1漆膜耐黄变

标准起草小组选取5个批次试样并分别编号，按照标准QB/T 5660—2021进行漆膜耐黄变理化性能试验。试验后样品照片见表1。

表1 试验样品编号及照片

| 样品编号 | 照片 | 样品编号 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  |  |  |

5个批次样品试验数据整理如下，见表2。

表2

| 序号 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆膜耐黄变 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |

由表2的检测验证结果可以看出：按照标准规定要求（达到灰度卡≥4级），3号,4号不合格，1号，2号，5号合格，造成漆膜耐黄变不合格的原因是：1.试样漆膜颜色相对较浅，漆膜厚度相对较薄；2.漆膜喷涂不均，喷涂工艺较差。

3.1.2软硬质覆面理化性能

标准起草小组选取5个批次软硬质覆面板材并编号，按照标准GB/T 4893.2—2020和GB/T 4893.9—2013分别进行表面耐湿热和抗冲击试验。试验数据整理如下，见表3。

表3

| 序号 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软、硬质覆面-表面耐湿热 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 软、硬质覆面-抗冲击 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

由表3的检测验证结果可以看出：按照标准规定要求（软、硬质覆面-表面耐湿热应不低于3级、软、硬质覆面-抗冲击应不低于3级），所选样品软、硬质覆面-表面耐湿热和软、硬质覆面-抗冲击性能全部合格。

3.1.3力学性能

标准起草小组选取3张阅览桌、2张阅览椅和1张阅览凳并进行编号，按照标准GB/T 10357.1—2024、GB/T 10357.7—2025、GB/T 10357.3—2025进行阅览桌强度和耐久性、稳定性试验以及阅览椅、凳强度和耐久性试验。试验数据整理如下，见表4、表5。

表4

| 序号 项目 | 1（阅览桌） | 2（阅览桌） | 3（阅览桌） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平静载荷试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 主桌面垂直静载荷试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 水平耐久性试验 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 结构强度试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 垂直耐久性试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 其他桌面的垂直冲击试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桌面挠度试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 跌落试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 垂直加载稳定性 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 带有推拉构件的桌稳定性 | 不适用 | 不适用 | 合格 |

以上试验结果可以看出：2号试样水平耐久性试验不合格，试验后2号试样出现永久性松动和一些零部件断裂、脱落等现象，产生的原因主要是该试样结构设计不合理而且所用材料质量相对较差。

表5

| 序号 项目 | 4（阅览椅） | 5（阅览椅） | 6（阅览凳） |
| --- | --- | --- | --- |
| 座面和椅背静载荷试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 座面前沿静载荷试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 椅背垂直静载荷试验 | 合格 | 合格 | 不适用 |
| 椅背水平前向静载荷试验 | 合格 | 合格 | 不适用 |
| 椅凳腿前向静载荷试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 椅凳腿侧向静载荷试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 座面和椅背联合耐久性试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 椅凳前沿耐久性试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 座面冲击试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 椅背和椅凳冲击试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 从桌面高度跌落试验 | 不适用 | 不适用 | 合格 |
| 后向跌落试验 | 合格 | 合格 | 不适用 |

由表5的检测验证结果可以看出：按照标准规定要求（椅凳类强度和耐久性按GB/T 10357.3—2025的规定的2级水平进行测定），所选3个样品强度和耐久性指标全部合格，符合标准规定的相应性能要求。

3.1.4电气安全

标准起草小组选取常见3种阅览桌嵌入式灯具并进行编号，按照标准GB 17625.1—2022和GB/T 17743—2021进行电源接口的骚扰电压限值、外壳端口的限值、谐波电流限值试验，样品照片和试验数据整理如下，见表6、表7。

表6试验样品编号及照片

| 样品 编号 | 照片 | 样品 编号 | 照片 | 样品 编号 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |

表7嵌入式灯具试验数据

| 序号 项目 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源接口的骚扰电压限值 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 外壳端口的辐射骚扰限值 | 9kHz～30MHz | 符合 | 符合 | 符合 |
|  | 30MHz～300MHz | 不符合 | 符合 | 符合 |
| 谐波电流限值 |  | 符合 | 不符合 | 符合 |

图3谐波电流测试               图4辐射骚扰（30MHz～300MHzCDNE法）测试

图5辐射骚扰测试                          图6骚扰电压测试

以上试验试验结果可以看出：1号灯具外壳端口的辐射骚扰限值在频率范围30MHz～300MHz用CDNE法进行测试时不符合GB/T 17743—2021标准要求。辐射骚扰超标的产品，可能引起周围装置、设备或系统性能降低，干扰信息技术设备或其他电子产品的正常工作，并可能对人体造成一定危害。

不合格的主要原因：LED控制装置（驱动电源）的设计缺陷或使用元器件质量与工艺问题或系统匹配与负载问题。由于厂家为了降低成本，在设计产品时未采取抑制措施导致电路产生的骚扰辐射到空间中，导致该项目不合格，亦或者灯具生产企业为了降低成本，购买不合格LED控制装置所引起的不合格，灯具所用控制装置的PCB电路设计存在一定问题，或未采取抑制措施导致电路产生的骚扰辐射过大，导致该项目不合格。

2号灯具谐波电流限值不符合GB 17625.1—2022标准要求。谐波不合格产品会导致供电电压波形失真，增加线路损耗，浪费电网容量，影响电力供电稳定性，从而影响电网中其他设备的正常工作，同时还会对电网续电保护、自控制装置和电器产生干扰造成误动作等危害。

不合格的主要原因：LED控制装置（驱动电源）的设计缺陷或使用元器件质量与工艺问题或系统匹配与负载问题。对电磁兼容标准不了解，或工厂为了降低成本、选用的元器件不合格，或者元器件的参数不匹配、不合理。LED控制装置未使用或使用了劣质的功率因数校正（PFC）电路，导致该项目不合格。

3.2 预期的经济效益、社会效益和生态效益

本标准对办公家具 阅览桌、椅、凳理化性能要求进行修订；对办公家具 阅览桌、椅、凳力学性能要求进行修订；对办公家具 阅览桌、椅、凳电气安全指标和检验方法进行更新和完善；对办公家具 阅览桌、椅、凳有害物质限量指标和检验方法进行改进。通过这些修订，将大大提高办公家具 阅览桌、椅、凳产品质量安全，保护消费者利益；保持与国际接轨，避免我国办公家具 阅览桌、椅、凳类产品在出口贸易中遭受技术贸易壁垒；适应市场科学技术发展需要，提升企业竞争力；改进标准依据，更好地服务于各级政府对营造公平竞争、优胜劣汰的市场环境，打击假冒伪劣产品，保护企业专利技术和自主知识产权有着十分重要的意义。

4 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

未查到与办公家具 阅览桌、椅、凳相对应的国际标准，美国、欧洲、日本等国也未见有类似相关标准。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准并说明未采用国际标准的原因

本标准尚无国际标准。本标准未直接采用国际标准或国外先进标准。

6 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，具有很好的协调与互补性，与相关产品标准配套使用。

本标准属于家具标准体系“产品标准”中类，“成品家具”标准小类。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

在标准起草过程中，标准起草小组未收到重大分歧意见。

8 涉及专利的有关说明

本标准的起草过程中,起草小组未发现本标准的技术内容与有关单位或个人申请专利相关，不涉及相关知识产权问题。

9 实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议以推荐性国家标准发布。

建议标准批准发布后应将信息在相关网站上广为宣传。归口管理部门、行业协会、标准制定单位组织，分别对不同使用对象，如家具的生产企业、质检机构等，有侧重的进行培训和指导。在标准正式实施时应确保生产者、销售者、消费者、质检机构等知晓并落实使用。

本标准为现行GB/T 14531—2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》标准的修订版，本标准实施后建议废止GB/T 14531—2017。无废止其他标准相关建议。

建议批准发布后6个月后正式实施。

10.其它应予说明的事项

无。

《办公家具 阅览桌、椅、凳》修订起草小组

2026年4月14日